Технические характеристики Colorex

Colorex соответствует требованиям EN 649

|  |  | Colorex SD | Colorex EC | Colorex EC Plus | Colorex Basic Plus | R11 Plus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейское соответствие маркировки | EN 14041 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| ASTM** |  | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Общая толщина | ISO 24346 / EN 428 | 2.0 мм / 3.0 мм* | 2.0 мм / 3.0 мм* | 10.5 мм | 10.5 мм | 10.5 мм |
| Размер плитки | EN 427 | 615x615 мм 615x1230 мм* | 615x615 мм 615x1230 мм* | 608x608 мм | 608x608 мм | 608x608 мм |
| Интенсивное коммерческое использование | ISO 10874 / EN 685 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Промышленное использование | ISO 10874 / EN 685 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Электрическое сопротивление | IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1 | 106 ≤ R ≤ 108 Ω | 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω | 2.5 x 106 ≤ R ≤ 106 Ω | - | - |
| Электрическое сопротивление в сочетании с ОУР обувь | IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1 | - | R < 3.5 x 107 Ω | R < 3.5 x 107 Ω | - | - |
| Дегазация | IDEMA M11-99 | общий < 1 μg/cm2 | общий < 1 μg/cm2 | общий < 2 μg/cm2 | общий < 2 μg/cm2 | - |
| Всего TVOC 28 дней Всего TSVOS 28 дней | AgBB руководящие принципы | < 1 mg/m3 < 0.1 mg/m3 | < 1 mg/m3 < 0.1 mg/m3 | < 1 mg/m3 < 0.1 mg/m3 | < 1 mg/m3 < 0.1 mg/m3 | - |
| Бактериостатичность | SNV 195 920 | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит | - |
| Химическая стойкость | ISO 26787 / EN 423 | отлично | отлично | отлично | отлично | отлично |
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | R11 |
| Общий вес | ISO 23997 / EN 430 | 3.2 kg/m2 | 3.2 kg/m2 | 12.4 kg/m2 | 12.4 kg/m2 | 11.4 kg/m2 |
| Стабильность размеров | ISO 23999 / EN 434 | 0.05% | 0.05% | - | - | - |
| Коэффициент теплового расширения |  | - | - | 0.11 mm/m°C | 0.11 mm/m°C | 0.11 mm/m°C |
| Остаточная деформация | ISO 24343-1 / EN 433 | 0.035 mm | 0.035 mm | - | - | - |
| Сопротивление нагрузки (производительности может меняться, в зависимости от местных условий) |  | - | - | Тележки и вилочные погрузчики: общей массой до 2,5 т с жесткими колесами и до 5 т с воздушными шинами. Статические нагрузки: 50 кг/см2 - динамические нагрузки: 90 кг/см2 |
| След от роликов кресел | ISO 4918 / EN 425 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | - |
| Стойкость цвета | EN ISO 105 B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | - |
| Шумопоглощение | EN ISO 140-8 | 2 dB | 2 dB | 12 dB | 12 dB | 12 dB |
| Все продукция Colorex соответствует требованиям EN 14041 |
| Генерация напряжения на теле человека, в соответствующей ОУР обуви. | IEC 61340-4-5 ESD STM97.2 EN 1815 | 40 V | 20 V | 20 V | < 2 kV | < 2 kV |
| Реакция на огонь | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | μ = 0.60 | μ = 0.60 | μ = 0.60 | μ = 0.60 | - |
| Теплопроводность | EN 12524 | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) | 0.28 W/(m·K) |

* Поставляется по запросу

** Товар, также проверены на ASTM. Результаты по запросу

Пожарные характеристики: В2, Д2, РП1, Т2